https://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2026-698-501.rtf
lötpunkte verbinden

Das Verbinden von Lötpunkten (auch „Brücken“ genannt) erfordert Präzision, um saubere elektrische Kontakte herzustellen.
1. Methode: Direkte Lotbrücke (für kleine Abstände)
Wenn die Lötpunkte sehr nah beieinander liegen (weniger als 1–2 mm):
•	Erhitzen: Setzen Sie die Lötspitze so an, dass sie beide Lötpunkte gleichzeitig berührt.
•	Lotzufuhr: Führen Sie Lötzinn direkt an die Spitze und die Kontaktstellen, bis sich ein kleiner „Hügel“ bildet, der beide Punkte verbindet.
•	Wegziehen: Ziehen Sie den Lötkolben schnell parallel zur Brücke weg, damit die Oberflächenspannung das Zinn nicht wieder trennt. 
2. Methode: Schaltdraht (für größere Abstände)
Abständen von mehr als 2 mm sollten Sie niemals nur mit Lötzinn überbrücken, da die Verbindung mechanisch instabil ist. 
•	Vorbereitung: Verzinnen Sie beide Lötpunkte einzeln.
•	Drahtbrücke: Nehmen Sie ein kurzes Stück versilberten Kupferdraht oder eine isolierte Litze (an den Enden abisoliert).
•	Verlöten: Halten Sie den Draht mit einer Pinzette auf die Punkte und erhitzen Sie nacheinander beide Stellen, bis das Zinn den Draht umschließt. 
3. Wichtige Tipps für saubere Verbindungen
•	Flussmittel: Verwenden Sie zusätzliches Flussmittel (Flux-Pen), damit das Zinn besser fließt und die Brücke glatt wird.
•	Temperatur: Arbeiten Sie zügig bei ca. 320–350 °C, um die Platine nicht durch zu langes Erhitzen zu beschädigen.
•	Reinigung: Entfernen Sie Flussmittelrückstände nach dem Löten mit Isopropanol, um Korrosion zu vermeiden. 
Hinweis: Achten Sie darauf, keine ungewollten Brücken zu benachbarten Kontakten zu schlagen. Falls dies passiert, hilft Entlötlitze, um überschüssiges Zinn zu entfernen.